INFORME DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

LÍNEA DE TRANSMISIÓN:

SAN GREGORIO, (PORTOVIEJO) – SAN JUAN, (MANTA)

CONTENIDO:

TOMO I.-											pág.

Tabla de contenido

1.	ANTECEDENTES.-	1

2.	ALCANCE DEL TRABAJO.-	2

3.	TOPOGRAFÍA, GEOLOGÍA Y CLIMA.-	3

4.	TRABAJOS REALIZADOS.-	5

5.	ANÁLISIS DE RESULTADOS.-	7

6. 	ZONIFICACIÓN.-	9

7.	TIPOS DE FUNDACIÓN DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN.-	9

8.	MATERIALES DE RELLENO.-	10

9.	MATERIALES PARA HORMIGÓN.-	11

10.	CAMINOS DE ACCESO.-	11

11.	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.-	12

12.	ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN.-	15

13.	 RESUMEN DE FUNDACIONES RECOMENDADAS.-	16

- ANEXOS.

14.1.	RESÚMENES

14.1.1.	Número de golpes

14.1.2.	Clasificación, granulometría, límites de atterberg, humedad natural Triaxial

Compresión simple

Densidad Natural

Compactación

Expansión libre y controlada

Consolidación

TOMO II

As1	Resúmenes de Resultados con Perfiles Estratigráficos y número de golpes

TOMO III

As2	Ensayos de clasificación

TOMO IV

As3	Ensayos de Corte Triaxial

As4	Ensayos de Compresión Simple

As5	Ensayos de Densidad Natural

As6	Ensayos de Compactación

As7	Ensayos de Consolidación

As8	Ensayos de Materiales granulares

As9	Diseño de Hormigón

INFORME DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS,

PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN: SAN GREGORIO – SAN JUAN

Preparado por:

Ing. Marco Abarca M.

Ubicación:	Entre las ciudades de Portoviejo y Manta

Provincia de Manabí

Fecha:	Mayo del 2014

# 1.	ANTECEDENTES.-

Como parte del Plan de Interconexión de los Sistemas Eléctricos del Ecuador, TRANSELECTRICA SA, ha programado la construcción de una Línea de Transmisión de 230 kV, entre la S/E San Gregorio ubicada en San Gregorio, Portoviejo que a la fecha se encuentra en operación, y la S/E San Juan en las cercanías de la ciudad de Manta.

Esta línea en estudio tiene una longitud aproximada de 40 km, que partiendo de san Gregorio, sigue la ruta hacia Manta, generalmente muy cerca de la vía entre estas dos ciudades, pasando por las poblaciones de La Pila, Montecristi, llega hasta el poblado de San Juan en donde muy cerca de este, se ha destinado la construcción de la subestación del mismo nombre.

Los estudios propuestos consistieron en la realización del levantamiento topográfico, replanteo y estudio de suelos, siendo a este último a que se refiere el presente informe, consistiendo el mismo en trabajos mediante perforaciones, con ensayos SPT cada metro de profundidad, en los sitios de ubicación de estructuras, se amplió el estudio a la disponibilidad de materiales pétreos, para ser usados como material de mejoramiento de suelo, relleno sobre zapatas y para hormigón estructural, conclusiones que se incluyen en este informe, conjuntamente con criterios sobre caminos de acceso, topografía y geología de la zona.

# 2.	ALCANCE DEL TRABAJO.-

Los trabajos se realizaron en base de perforaciones con ensayos de Penetración Estándar en sitio, excavaciones de calicatas, toma de muestras inalteradas mediante tubos de pared delgada Shelbys, muestras cúbicas, muestras alteradas en tubo partido, y directamente de las calicatas, determinación de parámetros de resistencia y ensayos de clasificación en laboratorio, resultados que nos permiten conocer a lo largo de la línea los diferentes tipos de suelos que se encuentran en cada una de las torres de tal manera de conocer las propiedades mecánicas de suelos que van a servir como materiales de soporte de las cimentaciones a construirse.

Los parámetros determinados en los ensayos de campo y de laboratorio, nos permiten determinar el tipo de fundación, la resistencia del suelo, la profundidad de cimentación de cada una de las torres, los materiales de reemplazo para mejoramiento del suelo de cimentación, el tipo de relleno sobre zapatas si fuese el caso y más información necesaria para el diseño y construcción de la misma.

Debe señalarse además que dichas características nos permiten agrupar a diferentes estructuras en grupos que desde el punto de vista de cimentaciones presentan propiedades semejantes y que requieren así mismo de soluciones semejantes, para en base de ello emitir criterios y recomendaciones aplicables para un grupo de estructuras en general y para cada estructura en particular, tanto para el diseño de las cimentaciones como para la construcción de las mismas, anotándose que durante la excavación en construcción, se deberá comprobar que las recomendaciones aquí señaladas correspondan a las cuatro patas de la estructura, ya que la perforación es puntual y en algunos casos se tiene diferentes compacidades en los puntos de construcción.

Dicho estudio también nos permite conocer mediante un análisis objetivo la topografía de cada sector, la estabilidad de los sitios de implantación, la disponibilidad de caminos de acceso y la facilidad de construirlos, los sistemas de drenaje y más obras complementarias según la necesidad.

Paralelamente se investigó y complementó el estudio sobre materiales pétreos para hormigón, estudiando su calidad y cantidad para ser usados en la construcción, así como se analizó los materiales para relleno determinando su máxima densidad, su óptima humedad y la facilidad de compactación de los mismos, se investigó con ensayos de laboratorio la conveniencia de usar mezclas de materiales de sitio con materiales de mina.

Debe señalarse que en las estructuras ubicadas muy cerca de la subestación San Gregorio, y a la vía de entrada a Portoviejo desde Crucita, se encontraron en la zona baja, suelos de consistencia blando a media, húmedos, muy plásticos debido a los niveles relativos bajos, lo que genera en invierno ligeras inundaciones y permanencia temporal de agua, lo que hace saturar estas arcillas y generarse suelos blandos, las torres afectadas en este suelo son desde la E5 hasta la E11, posteriormente se hablará sobre las mismas y las soluciones propuestas para este sitio.

En la totalidad generalmente son arcillas, y tienen cierto potencial expansivo, por tal motivo es necesario proteger de la lluvia y del secado excesivo a las excavaciones.

# 3.	TOPOGRAFÍA, GEOLOGÍA Y CLIMA.-

Por ser la obra una línea de Transmisión de 230 kV, y de una longitud aproximada de 40 km, entre las ciudades de Portoviejo y Manta, ubicada en la costa ecuatoriana en la provincia de Manabí, presenta una Topografía, Geología y Clima muy conocido y dentro de parámetros establecidos y que se han mantenido a lo largo de los años.

3.1.	TOPOGRAFÍA.-

Después del reconocimiento de la línea se establece que en la misma predomina un tipo de topografía bien definido, caracterizado por estar constituido por terrenos de topografía ondulada, con pendientes suaves y lomas redondeadas, de poca altura, encontrándose entre ellas terrenos planos, bajos, en donde hay pequeñas áreas destinadas a sembríos, de ciclo corto, ya que debido al clima seco no se desarrollado una agricultura de mayor importancia, por lo tanto predominan los chaparros de medio, y maleza típico de estos climas, en las lomas por lo general no hay cultivos, existiendo solo un chaparro muy denso.

La topografía interviene decisivamente para que tengamos, una diferente y buena disponibilidad de caminos de acceso, y una mayor o menor facilidad para construirlos, manifestándose también en una alta resistencia del suelo en verano para la construcción de estos caminos, interviene también en el comportamiento geotécnico, ya que al estar constituido por lomas redondeadas, estas son estables y han permitido un fácil escurrimiento del agua, manteniendo suelos secos muy duros.

En la parte baja cerca de la subestación, los suelos son de menor capacidad de carga debido a que se encuentra más húmedos por la mayor permanencia del agua, en invierno son susceptibles de inundación pero su capacidad de carga es manejable, y las recomendaciones para la cimentación constan en los capítulos correspondientes.

3.2.	GEOLOGÍA.-

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA.-

La geología de la ruta corresponde a depósitos de origen sedimentario, generalmente son areniscas, superficialmente meteorizadas y alteradas casi de manera uniforme, se encuentra en la superficie hasta 8 y 10 m de profundidad, arcillas limosas, secas, plásticas, duras y muy duras, observándose a mayor profundidad la presencia de roca en proceso de descomposición.

Este tipo de formación hace que tengamos a lo largo de la ruta, suelos duros y muy duros, con capacidades de carga mayores a 20 ton/m2, a partir de 1.50 m de profundidad, a excepción de las torres que están cerca de la subestación, que es un sitio bajo, cuyo formación corresponde a un suelo lacustre antiguo, y que ocasionalmente puede sufrir inundaciones como se comprueba de la huellas observadas en el sector, este tipo de suelo afecta a las estructuras desde la E5 hasta la E11, como se observa es un tramo muy pequeño, cercano a la subestación y a la avenida de entrada norte a la ciudad de Portoviejo.

Al hablar de arcillas limosas tipo CL-CH, y debido a su formación, provenientes de areniscas, encontramos que esta zona está constituido por suelos arcillosos potencialmente expansivos, que es el suelo típico de Manabí, cuyas características se han determinado en laboratorio.

Se adjuntan el informe geológico regional, de franja, y la geología de cada sitio de estructuras, planos que indican las formaciones geológicas de cada sitio, informe que se incluye con planos respectivos en los anexos Ag1, geología regional y local, y Ag2, detalle geotécnico de estructuras.

3.3.	CLIMA.-

Por los datos emitidos en el Anuario Meteorológico publicado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), se ha podido recopilar los datos promedios relativos a la lluvia, en la estación de Portoviejo, (cuadro adjunto).

Cuadro de Valores Promedios de lluvia:

| ESTACIÓN | LLUVIA (mm) |
| --- | --- |
| Portoviejo | 887.5 |

Al interpretar estos valores se debe tomar en consideración que los mismos corresponden a valores en la ciudad de Portoviejo, en consecuencia expresan los valores reales que se tiene a lo largo de la línea, ya que ésta se desarrolla desde dicha ciudad, y como es característico y conocido que nos referimos a una zona regularmente seca, con un bajo índice de lluvias y cuya época invernal está según estadísticas entre los meses de diciembre y abril.

Los grandes caudales que se observan en la zona, y que se acumulan en invierno en pequeños cauces que en verano son secos o no existen, son producto generados por la poca permeabilidad del suelo, lo que permite que gran parte de la lluvia se acumule, generándose grandes caudales que producen daños en muchas obras civiles que no son adecuadamente protegidas.

# 4.	TRABAJOS REALIZADOS.-

4.1.	TRABAJOS DE CAMPO.-

Como parte fundamental del estudio de Mecánica de Suelos y Cimentaciones se efectuaron perforaciones y algunas calicatas a lo largo de la línea, determinando la resistencia o capacidad de carga del suelo, estimando la profundidad de cimentación en base a ensayos de penetración Standard, SPT, en todos los sitios de torres, en algunos sitios se efectuaron calicatas para toma de muestras cúbicas, paralelamente a este trabajo se efectuó un muestreo a diferentes profundidades con toma de muestras alteradas e inalteradas según la necesidad, para determinar las propiedades físicas y los parámetros mecánicos necesarios para conocer el tipo de suelos y calcular la resistencia del suelo en base de los parámetros de corte complementando y comprobando de esta manera las resistencia generadas mediante los ensayos SPT.

Este trabajo se realizó en todas las estructuras ubicadas según el replanteo de acuerdo a la tabla de estructuras provenientes del diseño eléctrico, las mismas que en algunos sitios fueron ligeramente movidas para mejorar las áreas de construcción.

Paralelamente con el estudio de suelos se analizó las condiciones del lugar, en lo que respecta a caminos de acceso, estabilidad, vegetación, sistemas de drenaje, etc.

Se muestreo para su investigación los suelos que serán producto de la excavación y servirán como materiales de relleno sobre zapatas.

Se investigó las minas de material pétreo existentes en la zona, la disponibilidad de venta de estos materiales, y la calidad como agregados para hormigón estructural, así como la existencia de material de mejoramiento de suelo para las estructuras de la zona baja, (E5-E11); se efectuó los muestreos necesarios, para establecer las propiedades mecánicas y características de las mismas, cuyos resultados constan en el capítulo correspondiente.

4.2.	TRABAJOS DE LABORATORIO.-

4.2.1	Trabajos de Laboratorio de Mecánica de suelos.-

Los trabajos de laboratorio consistieron en determinar las características físicas y mecánicas de los diferentes materiales recuperados mediante muestras alteradas, tomadas desde el tubo partido y en muestras inalteradas recuperadas en tubo shelby o directamente de las diferentes calicatas mediante muestras cúbicas, se realizaron ensayos físicos y mecánicos en las mismas.

Se determinó la humedad natural, límites de Atterberg y granulometría para efectos de clasificación del material, y determinó el porcentaje de expansión y la fuerza expansiva que estos materiales generan, además de conocer la máxima densidad seca y óptima humedad del suelo, de excavación, para ser utilizado como material de relleno sobre las zapatas de cimentación.

En las muestras indisturbadas se realizaron ensayos de clasificación, ensayos de compresión simple y compresión triaxial, analizando los posibles estados de carga en cada caso, estos ensayos se realizaron con la finalidad de conocer los parámetros que nos permitan calcular la capacidad de carga del suelo a la profundidad estudiada, y determinar así la resistencia admisible y la mejor cota de cimentación.

Los valores de resistencia calculados a partir de los ensayos de laboratorio, han sido evaluados y comparados con los resultados de los ensayos de penetración estándar, de esta correlación se ha determinado un valor de diseño que consta en el Resumen de Fundaciones Recomendadas, es necesario aclarar que los valores calculados en base a los parámetros de corte son superiores a los obtenidos mediante el ensayo de penetración estándar.

Adicionalmente, debido a que algunas de las estructuras, las de la parte baja, E5 hasta E11,  serán cimentadas mediante zapatas, pero con mejoramiento del suelo de cimentación, se estudió una mezcla conformada por el 50% del material del sitio y 50% de material granular para lograr una mayor densidad y facilitar la construcción en estos sitios donde los suelos son de mayor humedad y por tanto de menor resistencia.

Todos estos resultados de campo y laboratorio, así como los perfiles estratigráficos se presentan en el TOMO II:

Anexos:

A1.-	Resumen de resultados de las perforaciones, y descripción de calicatas.

A2.-	Resultados de los ensayos de clasificación y ensayos de expansión libre y controlada

A3.-	Resultados de ensayos triaxiales

A4.-	Resultados de los ensayos de Compresión simple

A5.-	Resultados de ensayos de Densidad natural

A6.-	Resultados de los ensayos de compactación, próctor estándar en la muestras de relleno sobre zapatas, y próctor modificado para la mezcla del material de mejoramiento para las estructuras E5 –E11.s

A7.-	Resultados de consolidación de muestras de estructuras E5 y E7.

# 5.	ANÁLISIS DE RESULTADOS.-

5.1.	RESULTADOS DE PERFORACIÓN Y ENSAYOS DE SUELOS.-

Analizando los resultados obtenidos, del recorrido de la ruta, los ensayos de campo, la geología de la zona y de los ensayos de laboratorio, podemos recomendar el tipo de cimentación, la profundidad de fundación y la capacidad de carga, determinar ciertas propiedades afines en toda la ruta y en ciertos tramos, lo que en un capítulo posterior nos permite agruparlas en dos zonas que requieren soluciones distintas tanto en lo que se refiere a la cimentación como a obras anexas, dicha zonificación se afianza además por la topografía y geología de la línea.

De una manera general podemos decir que, los suelos como elementos de fundación, a lo largo de la línea presentan características mecánicas similares, con la salvedad de las pocas estructuras ubicadas en la zona baja, con resistencias de menor valor, agrupándolos en dos zonas, la zona A, correspondiente a la mayoría de la línea, y la zona B, que corresponde a las pocas estructuras localizadas en el sector bajo E5 hasta E11, que ya ha sido mencionado, y cuyas características de cimentación, se puntualizaran detalladamente más adelante.

Un factor importante que se debe analizar, es la similitud en la resistencia del suelo en toda la línea, y si, en la parte baja hay diferencia de resistencia, a pesar de ser el mismo tipo de suelo, esto es debido a la humedad, ya que por ser un sector susceptible de inundación, y por tanto con probabilidades de una mayor permanencia del agua, se tiene suelos húmedos y es por esta razón que tiene menor resistencia.

En lo que se refiere a los materiales de relleno éstos han sido estudiados a lo largo de la línea, tomando un número representativo de muestras y determinando en las mismas su máxima densidad y óptima humedad, según Próctor Standard (AASHTO T-99), recomendando en base de estos resultados la utilización del material excavado en sitio como material de relleno en todas las estructuras correspondientes a la Zona A.

En la Zona B, dada la condición de suelos de menor capacidad de carga por la humedad, se recomienda colocar una capa de mejoramiento, utilizando una mezcla de material granular y material excavado del sitio, en un porcentaje igual al 50% de material excavado, y 50% de material granular, para lograr una densidad seca mayor de 1700 kg/m3.

En lo que se refiere a material de relleno sobre zapatas, este material también tiene una densidad superior a 1500 kg/m2, por tanto se puede usar como material de relleno sobre zapatas, en este caso y en la zona A, se deberá cuidar el material de excavación de tal manera que no se altere, saturándose y/o permitiendo un secado excesivo del mismo.

Estos materiales de excavación y de relleno, así como las excavaciones son muy sensibles a las condiciones del tiempo, se alteran fácilmente, razón por la cual deberán protegerse de la lluvia, y del sol tanto las excavaciones como los materiales de relleno, en la primera actividad no deberá dejarse las excavaciones abiertas por más de 24 horas, esto produce un secado excesivo del suelo y por tanto genera un mayor potencial expansivo, tampoco puede dejarse expuestas a la lluvia, la saturación en este tipo de suelos hace perder la resistencia al corte, por tanto se afecta la capacidad de carga de los mismos, ya que al ser materiales muy plásticos y muy finos, sus propiedades se alteran muy fácilmente.

Dentro de las investigaciones se ha observado que los materiales a lo largo de la ruta son arcillas limosas finas de origen sedimentario, compuesta generalmente por la descomposición de rocas de tipo arenisca, generando arcillas potencialmente expansivas, así como también se observan lutitas con propiedades expansivas, se han realizado determinaciones del porcentaje de expansión mediante un ensayo no controlado y ensayos de expansión controlados para determinar la fuerza expansiva, estos valores se han medido teniendo expansiones libres entre 5 y 10 %, expansiones controladas que han generado fuerzas expansivas entre 0.1 y 0.4 kg/cm2, partiendo desde la humedad natural a la fecha.

Es necesario establecer que las fuerzas expansivas son mayores en los suelos localizados superficialmente, esto es, en esta zona hasta los 0.50 – 1.00 m de profundidad, a mayor profundidad dicha característica es menor y su fuerza expansiva se disipa en la misma masa de suelo; lo aquí expuesto también se confirma a que en esta zona no se observan grietas muy profundas ni muy anchas, esto es, las grietas encontradas no superan 1.00 m de profundidad, tampoco se observa en taludes una abrasión generada por expansión, como por ejemplo se observa en las inmediaciones de Tosagua.

Adicionalmente, se incluyen los resultados de las compactaciones realizadas con los materiales de excavación, que pueden ser usados como material de relleno sobre zapatas, los mismos que presentan densidades secas del orden de 1600 kg/m3, con humedades óptimas de alrededor de 21%.

En base del análisis general de resultados tanto de campo y laboratorio, en los suelos encontrados, así como de las condiciones topográficas y más factores, se establecen 2 grupos de suelos, los dos corresponden a arcillas limosas del tipo CH, la diferencia radica que los suelos encontrados en la mayoría de la ruta corresponden a arcillas limosas del tipo CH, ubicadas en una zona seca, por tanto duras y muy compactas con capacidades de carga mayores a 20 ton/m2, mientras que las estructuras desde la E5 hasta la E11, están ubicadas en una zona baja, por tanto sujetas a inundaciones, lo que ha generado suelos blandos de iguales características físicas pero saturadas permanentemente, lo ha generado arcillas con una menor capacidad de carga en profundidades representativas, esto es semejantes a 8.00 m, en este sitio recomendamos usar una pequeña capa de mejoramiento para aumentar su capacidad de carga, las soluciones de cimentación lo hablaremos en el capítulo respectivo.

La presencia de este tipo de materiales nos permite establecer las dos zonas que se ha venido caracterizando dentro de los tipos de suelos encontrados, zonas de materiales que se ha establecido con la finalidad de conocer los dos tipos de suelos en los cuales se cimentarán todas las estructuras.

5.2.	RESULTADOS DE MATERIALES GRANULARES.-

Los materiales granulares fueron investigados y muestreados a lo largo de la ruta, teniendo en la misma, las minas que ofrecen materiales de buena calidad y en cantidades suficientes, los que han servido para la construcción de las obras de desarrollo en Manabí y principalmente de las zonas de Portoviejo y Manta, existiendo la mina en Megarock, (antes Holcin) cerca de Portoviejo, por el sector de Picoazá, pasando esta parroquia aproximadamente a 10 km, existe también otra mina calificada, la Mina de Uresca, ubicada en la vía Portoviejo a Manta en el poblado de las Palmas, muy cercano a las estructuras E36, en ambos casos son materiales triturados de muy buena calidad y disponibles en las cantidades requeridas.

Adicionalmente, se incluyen los resultados de los diseños de hormigón realizados con este tipo de material para las resistencias requeridas de 210 kg/cm2.

# 6. 	ZONIFICACIÓN.-

Del análisis de los suelos encontrados a lo largo de línea, se ha dividido a la misma en dos zonas, cuyas características generales corresponden a:

6.1.	ZONA A.-

Son suelos duros y estables, compuestos por lo general de arcillas limosas, secas o de poca humedad, plásticas y plásticos que forman conjuntos compactos y duros, por lo general estables, muy pocas ubicadas en sitios de pendientes considerables, con una capacidad de carga qa igual o mayor a 20 ton/m2, a una profundidad Df de 2.50 m, la cimentación aquí es directa, los suelos de excavación pueden usarse como materiales de relleno, considerando las recomendaciones de cuidar las excavaciones y los materiales de relleno.

6.2.	ZONA B.-

Son suelos con una consistencia entre blanda y media, compuestos arcillas limosas del tipo CH, muy húmedas, muy plásticas y saturadas por una mayor permanencia del agua en dicho sector, corresponden solamente 7 estructuras, y no es de mayor preocupación ya que la línea existente cruza por este tipo de suelos y su estabilidad y operación, se ha manejado sin ningún problema.

# 7.	TIPOS DE FUNDACIÓN DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN.-

En base del reconocimiento de la línea en todas y cada una de las estructuras, los ensayos de campo como la penetración estándar, pruebas de laboratorio: clasificación, corte triaxial, se ha establecido la capacidad de carga a diferentes profundidades, valores que reportamos en el anexo No. 14.1.1, para cada estructura.

Estos valores nos permiten conocer la resistencia admisible del suelo (qa) con un factor de seguridad  Fs=3, a un nivel (Df) de cimentación adecuado, de tal forma que se presenta un Resumen de Fundaciones Recomendadas, la misma que expresa fundamentalmente en dos tipos de fundaciones recomendadas de la siguiente manera:

Zona A.-	En suelos de la Zona A, se usará cimentación directa tipo zapatas, con una capacidad de carga qa = 20 ton/m2, a una profundidad Df igual a 2.50 m, se usará como material de relleno el suelo de excavación, con una densidad seca igual a 1500 kg/m3.

Debe indicarse que los diseños de este tipo de cimentaciones están gobernados por los valores de arranque, por esta razón, a pesar de tener resistencias del suelo a la compresión mayores a las recomendadas estos valores se emiten en función de las tensiones de arranque, considerando una profundidad capaz de garantizar la estabilidad de las estructuras.

Zona B.-	En la Zona B, igualmente se toman las mismas consideraciones, solamente que en este caso, lo crítico está en la resistencia a la compresión ya que al ser suelos de menor capacidad de carga y saturados son susceptibles de asentamientos, por lo cual, la carga a aplicarse será tal que este dentro de los límites tolerables y no generen asentamientos mayores a los permitidos.

El ensayo de penetración dentro de su filosofía de desarrollo e implementación considera que con las capacidades de carga generados en base del ensayo SPT y usando el valor de “N” adecuado los asentamientos no serán mayores de 25 mm.

En este caso, su capacidad de carga qa<=10 t/m2, a 2.50 m de profundidad, por ser suelos de menor capacidad de carga, de consistencia media y saturados, se usará una capa de mejoramiento de suelo, el mismo será una mezcla de material de excavación del sitio, excluyendo el material de la capa superior de color café obscuro, muy plástico, liviano y orgánico, con un material granular en un porcentaje de 50% y 50% de cada uno, en un espesor de 0.60 m, dicho mejoramiento deberá ser bien compactado de tal manera que la densidad seca sea igual al 100% del próctor modificado T180, por razones de plasticidad, se recomienda que dicho mejoramiento sea ampliado en por lo menos 20 cm por cada lado de la excavación.

# 8.	MATERIALES DE RELLENO.-

A lo largo de la línea se hizo un muestreo de los suelos tomando muestras integrales para ensayos de compactación, con la finalidad de estudiar los mismos como materiales de relleno.

Zona A.-	De estos resultados se ve así mismo, que los suelos correspondientes a la Zona A, presentan densidades mayores a 1.500 kg/m3 según norma AASHTO T-99, por tanto, los materiales de excavación de esta zona pueden ser usados como material de relleno sobre las zapatas de fundación de cada estructura, cumpliendo las especificaciones de compactación que para el caso se establezcan.

Zona B.-	Los suelos de la Zona B, también tienen densidades mayores a 1500 kg/m3, en este caso por la humedad, que son húmedos, muy plásticos, se deberá usar como material de relleno el mismo de excavación, pero se deberá proteger a este material para lograr su secado y poder compactar.

Para lograr una mayor densidad en sitio, en ambas zonas, se deberá durante la excavación evitar la contaminación del material excavado con el material orgánico de la capa superior, evitar que la misma se sature por efecto de las lluvias, o evitar el secado excesivo, para lo cual deberá protegerse el material de excavación, .

En todo caso se tiene como datos, los valores de máxima densidad y óptima humedad de todos los suelos encontrados en cada sitio estudiado, estos valores constan en las hojas de Resumen de Resultados que se encuentran incluidos en el anexo No. 14.1.1, y los ensayos se incluyen en el anexo No.14.1,2, de este informe.

# 9.	MATERIALES PARA HORMIGÓN.-

En lo que respecta a los agregados para hormigón, éstos se encuentran en las minas citadas, localizadas en la zona, es así que la cantera Megarock se encuentra cerca de Portoviejo pasando Picoazá, y la mina Uresca en la vía Portoviejo Manta, muy cerca del recinto Las Palmas, y a pocos kilómetros de la línea en la estructura E36.

En ambos casos se trata de materiales calificados y en stock de diferentes tamaños, son materiales triturados con los cuales se construyen muchas obras para el desarrollo de las ciudades de Portoviejo y Manta y las obras conexos a estas ciudades.

Los resultados de las granulometrías de áridos, las mezclas necesarias que se han usado en el diseño se presentan adjuntos a este informe, en el anexo As8, donde además constan los diseños de hormigón en el anexo As9, que deberán ser realizados por la constructora y aprobados por fiscalización, previo a la construcción de dicha obra.

# 10.	CAMINOS DE ACCESO.-

A la fecha existen algunos caminos de acceso hasta las estructuras, o cerca de ellas, mientras otras se encuentran poco alejadas de las mismos, en la construcción de la línea será necesario establecer y construir dichos caminos, en todo caso estos caminos no implican mayor problema, ya que, como lo dijimos en el capítulo correspondiente a topografía, ésta es del tipo ondulada, con pequeñas lomas redondeadas y pendientes suaves.

En la mayoría de los casos estos caminos se desarrollaran por suelos duros y secos, por tanto de fácil construcción, en otros casos se caminará con vehículo a campo traviesa ya que no se encuentra mayor dificultad para la construcción de estos caminos temporales.

Al momento de construir los caminos de acceso, para estructuras que se ubiquen en terrenos con alguna pendiente, deberá cuidarse que el camino a construirse no modifique las condiciones de estabilidad del sitio de cimentación, ya sea por condiciones de corte de tierra o por mala ubicación de los suelos cortados, ya que esto produciría un mal encauzamiento de las aguas lluvias y por tanto una erosión provocada y no detectado al  momento de la ubicación de las estructuras, este problema debe tener mayor cuidado en la sitios con mayores pendientes, que en resumen son muy pocos, pero no se debe descuidar, dicho trabajo deberá hacerse en lo posible en tiempo de verano, ya que por ser arcillas muy plásticas en invierno se generan problemas debido a la lluvia lo que encarecería las obras de construcción.

# 11.	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.-

Del análisis general del reconocimiento de la línea, ensayos de campo y laboratorio, geología del sector, zonificación, se concluye que ésta generalmente se desarrolla por dos zonas caracterizadas de la siguiente manera:

Zona A, compuesta por suelos cuyas propiedades corresponden a arcillas limosas, duras y compactas, estables, secas o de poca humedad, señaladas en cada caso, los sitios de construcción son de fácil acceso debido a una topografía ondulada, y la línea se ubica por lo general cerca de los caminos existentes, o de fácil construcción.

En lo que respecta a materiales de relleno, se usará el material del sitio de excavación, ya que en todas las estructuras estudiadas su densidad es del orden de 1.600 kg/m3 según ensayos de compactación realizados en muestras integrales y representativas que engloban a todos los tipos de suelos existentes a lo largo de la línea.

Zona B, constituye un pequeño tramo, que incluye a 7 estructuras, desde la E5 hasta la E11, son suelos formados por arcillas limosas, ubicadas en un sector bajo, cercano a la subestación y a la avenida de entrada norte a la ciudad de Portoviejo, constituida por suelos de consistencia entre blanda y media, muy húmedos, muy plásticos con un espesor considerable, esto es mayor a 6.00 m, por esta razón será necesario construir una capa de mejoramiento del suelo de tal forma que en el espesor de este reemplazo se disipen las cargas, y los esfuerzos trasmitidos al terreno no produzcan asentamientos fuera de los límites de tolerancia.

Como material de mejoramiento o reemplazo, se ha considerado colocar una capa de material granular mezclado con material del sitio en un 50% de material de excavación y 50% de material granular, de 0.50 m de espesor, este material debe estar bien compactado, y cumplir para el caso de mejoramiento el 100% del Próctor Modificado AASHTO T180.

Se recomienda la mezcla de estos materiales, con la finalidad de mejorar la capacidad de carga por efecto de la compactación, además al existir un ligante ya no se forma bajo de la cimentación un depósito de agua que alimentaría constantemente a los suelos circundantes, desmejorando continuamente su resistencia, problema que se produciría si es que, se usaría solamente el material granular.

En todos los casos, para la construcción del relleno sobre zapatas, se usará el material de excavación, este material se lo puede usar solo, lo que es necesario es cuidar este material de excavación, que no se contamine con material orgánico vegetales u otros, que no sufra alteración en su estructura, esto es que no se sature por efectos de aguas lluvias o que haya un secado excesivo, este genera o activa el potencial expansivo de estos materiales.

Los rellenos sobre zapatas, se compactaran en capas no mayores a 20 cm de espesor hasta completar el espesor recomendado y tener una densidad mínima, igual al 100 % del Próctor estándar según próctor T99, en cada capa, este proceso garantiza una densidad seca mayor a 1600 kg/m3.

En base de estas observaciones y análisis antes presentados, se procede a establecer las recomendaciones de cimentaciones para toda la línea, recomendando los parámetros de diseño para cada zona y variables que se produzcan en los mismos.

Zona A.- Como lo habíamos explicado anteriormente, la zona A está constituida por suelos duros con los siguientes parámetros de resistencia recomendados.

Capacidad de carga			qa = 20 ton/m2

Profundidad de cimentación		Df >= 2.50 m

Cohesión				c = 1.5 kg/cm2

Angulo de fricción			 = 20º

Como material de relleno sobre zapatas, se usará el material de excavación.

Zona B.- Para la zona B, como lo habíamos explicado los suelos están constituidos por arcillas limosas de consistencia blanda a media con los siguientes parámetros de resistencia recomendados.

Capacidad de carga	qa = 10 ton/m2, con una capa de mejoramiento de 60 cm de una mezcla de suelo de excavación y material granular, en un porcentaje de 50% de cada uno

Profundidad de cimentación	Df >= 2.50 m

Cohesión	c = 0.40 kg/cm2

Angulo de fricción	 = 10º

Como material de relleno sobre zapatas, se usará el material de excavación.

La cimentaciones en este tipo de suelos, por ser pocas estructuras y al existir una línea paralela a la que se va a construir el comportamiento del suelo está probado, recomendándose cimentar usando un mejoramiento de suelo en espesores no mayores a 0.60 m, compactados en 3 capas en donde cada capa cumpla el 100% del Próctor Modificado T180, y ampliando las dimensiones del área de cimentación en por lo menos 20 cm a cada lado de la misma, de tal manera de obtener una mayor área de contacto y disminuir los esfuerzos de compresión hacia el suelo soportante.

En este tipo de suelos, se puede analizar como alternativas para la cimentación, el uso de pilas ya que, en  este tipo de cimentación parte del esfuerzo se disipa en las paredes, por tanto en el fondo lo que constituye la punta de la pila, los esfuerzos de compresión son menores.

En todo caso, será el diseño en base del árbol de cargas que permita definir el tipo de cimentación más adecuado, pudiendo usarse, zapatas aisladas, o amarradas con vigas o pilas siendo estas también aisladas o amarradas en función de las cargas que se generen por los momentos de las tensiones producidas por conductores.

Expansión:	Se ha explicado la presencia de arcillas limosas generadas por la descomposición de areniscas y lutitas, por tanto desde su origen son potencialmente expansivas, además de que son suelos típicos de la costa en su sector seco, especialmente en la zona de Manabí.

Para evaluar el potencial expansivo se han realizado ensayos de expansión libre, y expansión controlada, obteniendo valores en el primer caso de una expansión variable de acuerdo a sectores de la ruta, generalmente no se ha encontrado magnitudes de expansión preocupantes, los valores obtenidos están entre 5 a 8% de expansión en volumen, respecto a la expansión controlada de igual manera no se encuentran valores mayores, siendo estos de orden de 0.20 kg/cm2, lo aquí indicado de alguna manera se comprueba en el sitio ya que del recorrido realizado por la ruta en los sitios de estructuras, no se observan mayores indicios de una expansión grande, se ve pequeñas grietas o rajaduras que son la muestra real como se manifiesta la expansión.

Esta expansión es más acentuada en el sector de Los Bajos, donde se observan  mayores rajaduras o agrietamiento del suelo, debe indicarse que la observan del suelo en el campo se realizó al fin del verano, esto es, cuando más grande es su potencial expansivo.

Además se puede señalar que el potencial expansivo es importante en la superficie de estos materiales, ya que se encuentran secos por efectos atmosféricos, y el daño de la roca matriz es más acentuado, en este sector, se estima que la fuerza expansiva significante no es más allá de 0.60 m de profundidad con muy pocas excepciones que se ha visto grietas de una profundidad mayor.

Para evitar un incremento en el potencial expansivo, se recomienda colocar una capa de 20 cm de espesor y 40 cm de ancho, alrededor de la pila en caso de usarse este tipo de cimentación, de tal manera que este mejoramiento superficial evite el secado excesivo del suelo circundante y mitigue la potencial fuerza expansiva; este material de mejoramiento debe ser una mezcla de suelo granular y suelo de excavación en 50% de cada uno, la razón es evitar el secado excesivo del suelo en verano, y hacer una capa impermeable en invierno y no se deposite el agua junto a la cimentación, ya que sería un depósito permanente de humedad en invierno, lo cual ocurriera si el material fuera solo granular.

Asentamientos:	Los valores de los asentamientos son estimados de acuerdo a las consideraciones, filosofía y desarrollo del ensayo de penetración estándar para este y todo tipo de suelos, siendo los asentamientos totales del orden de 25 mm, mientras que los asentamientos diferenciales son menores a 10 mm, considerando las recomendaciones constructivas, de profundidad y capacidad de carga aquí señaladas.

# 12.	ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN.-

CIMENTACION MEDIANTE ZAPATAS

En las recomendaciones propuestas para el presente proyecto, se ha establecido y considerado las cimentaciones que se ha venido usando permanentemente en la construcción de fundaciones para líneas de transmisión, en donde se ha dimensionado las mismas en lo que respecta a esfuerzos de compresión, en base de los resultados obtenidos del suelo debajo de los niveles de fundación, considerando claro está, los valores de resistencia en función de los valores N de los ensayos de penetración estándar y de los resultados obtenidos de los ensayos triaxiales, compresión simple o corte directo, pero no se consideran los parámetros de fricción que generan las paredes de las excavaciones para resistir esfuerzos de compresión o tracción, según la dirección del esfuerzo, por esta razón me permito recomendar que las fundaciones en el proyecto propuesto en el mayor porcentaje se diseñen haciendo uso de las pilas de cimentación, para lo cual cito algunas ventajas de este diseño, mediante pilas, las cuales no se consideran en el diseño de zapatas.

CIMENTACION MEDIANTE PILAS.

Para el diseño de las pilas se considera principalmente, la capacidad de carga generada por el parámetro fricción de las paredes con el fuste de la pila, el mismo que dependiendo del tipo de suelo puede representar un valor semejante al 40% o más de la capacidad de carga.

Al tener una resultante de resistencia generada por la fricción se disminuye los esfuerzos trasmitidos a la base de la pila por tanto no será necesario el mejoramiento del suelo, se diseñaría la pila como elemento a fricción, considerando la capacidad de carga original del suelo a la punta, solamente sería necesario, ampliar la base (pata de elefante) para obtener una mayor área de contacto en la punta.

Las excavaciones serían moderadas del orden del 20% o menos de las que se generaría cimentando con zapatas, por tanto la alteración al medio donde se construya la torre no será mayor, evitando así desestabilizar los sitios de construcción.

No será necesaria la construcción de relleno sobre zapatas, estas no existen.

La cantidad de hierro en las pilas será mucho menor que la utilizada en zapatas y columnas, debido a que las pilas son bloques de por lo menos 1.00 m de diámetro y la mayor parte de los cortantes serían absorbidos por el hormigón.

En base de lo antes expuesto, y considerando las dos alternativas de construcción, se adjunta un cuadro de resumen de cimentación de las estructuras que conforman la línea.

# 13.		RESUMEN DE FUNDACIONES RECOMENDADAS.-

| Estructura | Zona | T. Suelo | TIPO DE FUNDACIÓN |  |  |  |  |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cimenta | Zapatas |  |  | Pilas |  |  |  |
| No. |  | SUCS | qa, Ton/m2 | Df, m | Sustit, m | qa | Diam | Df | c=(ton/m2) |
| E1-E4 | A | CH | 20 | 2.50 | -- | -- | -- | 3.00 | c = 12.00  = 15º |
| E5-E11 | B | CH | 10 | 2.50 | 0.50 | -- | -- | 3.00 | c = 5.00  = 10º |
| E12-E90 | A | CH | 20 | 2.50 | -- | -- | -- | 3.00 | c = 12.00  = 15º |

NOTAS IMPORTANTES

- Todas las cimentaciones a lo largo de la línea será directa del tipo zapatas o pilas, de acuerdo a los diseños finales.

- La profundidad de cimentación, la capacidad de carga, la descripción del suelo de fundación, se indican para cada estructura y está de acuerdo al perfil estratigráfico.

-	La capacidad de carga recomendada, es producto de la evaluación de los resultados obtenidos en los ensayos de penetración estándar, y están definidos en función del valor “N”, valores de capacidad de carga que han sido comprobados y están garantizados con los resultados de capacidad de carga en función de los parámetros de corte, que generalmente son mayores y corresponde a lo observado a través de muchos años y en proyectos realizados, estos cálculos matemáticos se han realizado usando las ecuaciones de Terzaghi, con los parámetros de cohesión y ángulo de fricción resultantes de los ensayos triaxiales, valores que están adjuntos al informe.

-	Los factores de seguridad utilizados para cargas de compresión es Fs=3, y para los esfuerzos de tracción, Fs=2.

-	La profundidad de cimentación, se considera desde el nivel natural del terreno para cada pata, considerada desde el nivel mas bajo del suelo, de tal manera de cuidarse de la erosión, y mantener siempre el cono de arrancamiento.

-	El material de mejoramiento en la Zona B, en caso de usar zapatas, será una mezcla de material de excavación, eliminando la capa vegetal y/o material de la capa superior orgánico, con material granular en proporción del 50% de cada uno, esta mezcla será de 60 cm de espesor, y se compactará en capas de 20 cm hasta tener el nivel recomendado y que la densidad seca cumpla el 100% de Próctor Modificado AASHTO T180, cuyos valores son del orden de 1700 kg/m3, (se adjuntan ensayos de compactación de la mezcla) .

-	El material de relleno sobre zapatas, para todas las estructuras será el material de excavación, cuya densidad seca esta entre 1500 y 1600 kg/m3, esta actividad en el caso de usar pilas de cimentación no sería necesaria.

Cualquier aclaración, o consulta respecto al presente informe, estamos a su disposición.

Quito, Mayo 8 del 2014

Atentamente,

Ing. Marco Abarca M.

C&C ABARROA Cia Ltda

LP 17-1964	Tel.  6014 634